| Таблица механических свойств полимерно-эпоксидных составов “Devcon” |
| --- |
| Технические данные | Ед. | Devcon A | Devcon B | Devcon SF | Devcon BR | Devcon ST | Devcon C-1 | Devcon F | Devcon F-2 | Devcon WR | Devcon WR-2 | Devcon UW | Titanium P | Super Keramik L |
| Цвет | -- | серый | серый | серый | бронза | серый | алюм. | алюм. | алюм. | серый | серый | серый | серый | корич. |
| Состояние материала | -- | паста | жидкий | паста | паста | паста | жидкий | паста | жидкий | жидкий | паста | паста | паста | жидкий |
| Вязкость (смеси) | cPs | -- | 15-25000 | -- | -- | -- | 3000 (70°C) | -- | 15-25000 | 15-25000 | -- | -- | -- | 40000 |
| Соотношение смешания частей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по весу | -- | 9:01 | 9:01 | 1,7:1 | 9:01 | 9:01 | 112:01:00 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 1,4:1 | 4,3:1 | 9,8:1 |
| по объему | -- | 2,5:1 | 3:01 | 1:01 | 3:01 | 3:01 | 64:01:00 | 4:01 | 5:01 | 4:01 | 4:01 | 1:01 | 3:01 | 6:01 |
| Время применения 0,5 кг при 24°С | Минуты | 45 | 45 | 5 | 35 | 45 | 45 (70°С) | 60 | 75 | 50 | 60 | 45 | 25 | 25 |
| Минимальная t° применеия | °С | 15° | 15° | 4° | 15° | 15° | -- | 15° | 15° | 15° | 15° | 4-32° | 15° | 15° |
| Рекомендуемая t° применеия | °С | ~ 21 | ~ 21 | ~ 21 | ~ 21 | ~ 21 | ~ 21 | ~ 21 | ~ 21 | ~ 21 | ~ 21 | ~ 21 | ~ 21 | ~ 21 |
| Время затвердевания до механической обработки | час | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 3 |
| Окончательное затвердевание | час | 24 | 24 | 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Хранение (мин. срок) | Месяц | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Расход 1 м²/t=4 мм | кг | 9,3 | 8,5 | 8,4 | 9 | 9 | 6,8 | 6,4 | 6,4 | 7,1 | 7,1 | 5,6 | 9,4 | 6,8 |